Перечень учебных проектов по МДК.01.01 "Выполнение подготовительных сборочных операций перед сваркой и контроль сварных соединений" для профессии 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"

МДК.01.01 — это ключевой модуль, формирующий фундаментальные практические навыки сварщика. Проекты по нему должны быть максимально ориентированы на отработку операций подготовки, сборки и контроля, которые непосредственно предшествуют самой сварке.

#### Категория 1: Подготовительные операции (Правка, разметка, резка)

1. Проект: «Изготовление учебного макета “Угольник”»

- Цель: Освоить полный цикл подготовительных операций: правку, разметку, резку и обработку кромок.

- Задачи:

  - Получить чертеж угольника (например, 100x100 мм из стального листа толщиной 3-5 мм).

  - Выполнить правку заготовки (если требуется).

  - Произвести разметку с помощью мерительного и разметочного инструмента (угольник, чертилка, керн, рулетка).

  - Осуществить резку заготовки по контуру ручной механической резкой (ножницы) или газовой резкой (на учебном стенде).

  - Обработать кромки (снять фаски напильником или наждачным кругом) для последующей сварки.

  - Провести контроль качества: проверить геометрические размеры, перпендикулярность полок, качество кромок.

- Результат: Готовая деталь «Угольник», соответствующая чертежным размерам, и отчет с эскизом и результатами контроля.

2. Проект: «Сравнение методов резки: газовая vs плазменная vs механическая»

- Цель: Изучить преимущества, недостатки и области применения различных методов резки.

- Задачи:

  - Взять три одинаковые заготовки.

  - Вырезать из каждой по одному образцу (например, круг диаметром 50 мм) разными способами.

  - Провести сравнительный анализ: качество реза (точность, шероховатость, оплавление кромок), скорость операции, трудоемкость, экономичность (расход материалов/газов).

  - Сделать вывод, для каких производственных задач какой метод резки предпочтительнее.

- Результат: Три образца, закрепленные на демонстрационном стенде, и пояснительная записка с таблицей сравнения.

#### Категория 2: Сборочные операции и прихватка

3. Проект: «Сборка и прихватка сборочной единицы “Куб” или “Пирамида”»

- Цель: Отработать навыки сборки простых конструкций с обеспечением требуемых геометрических параметров.

- Задачи:

  - Разработать или получить чертеж простой пространственной конструкции (куб из 12 прутков или пирамида из листового металла).

  - Подготовить необходимое количество деталей (нарезать пруток/лист).

  - Собрать конструкцию с помощью сборочных приспособлений (струбцины, угольники, кондукторы).

  - Выставить необходимые зазоры и геометрию.

  - Выполнить прихватку конструкции, соблюдая требования к прихваткам (длина, шаг, расположение).

  - Проконтролировать геометрию собранного узла (диагонали, углы, плоскостность).

- Результат: Прочно собранная и прихваченная конструкция, готовая к сварке, и карта контроля геометрии.

4. Проект: «Разработка и применение простейшего сборочно-сварочного кондуктора»

- Цель: Понять назначение и преимущества использования технологической оснастки для повышения точности и производительности.

- Задачи:

  - Разработать эскиз простого кондуктора для сборки узла «тавр» или «наугольник» из двух пластин.

  - Изготовить кондуктор из подручных материалов (металлические уголки, болты, струбцины).

  - Провести сборку двух-трех одинаковых узлов: первый — без кондуктора, второй — с его применением.

  - Сравнить время сборки, точность геометрии и усилие, затраченное на сборку.

- Результат: Самодельный кондуктор, два собранных узла и краткий отчет о сравнении эффективности сборки.

#### Категория 3: Подготовка кромок под сварку

5. Проект: «Подготовка стыкового соединения с разными формами разделки кромок»

- Цель: Научиться выбирать и подготавливать тип разделки кромок в зависимости от толщины металла и технологии сварки.

- Задачи:

  - Взять несколько пар заготовок одинаковой толщины (например, 4, 6, 10 мм).

  - Для каждой толщины подготовить кромки под разный тип соединения:

    - Без разделки (для тонкого металла).

    - V-образная разделка.

    - X-образная разделка.

  - Подготовку выполнить с помощью рубки, механической обработки (напильник, шлифмашина) или термической резки.

  - Измерить и зафиксировать основные параметры: угол скоса, притупление, зазор.

- Результат: Набор образцов с различными типами подготовленных кромок, промаркированный и размещенный на демонстрационном стенде.

6. Проект: «Влияние качества зачистки кромок на образование дефектов»

- Цель: Экспериментально доказать важность зачистки кромок от окалины, краски, ржавчины и масла.

- Задачи:

  - Подготовить несколько одинаковых стыковых соединений.

  - На одних кромках оставить загрязнения (нарисовать маркером полосу, имитирующую краску, насыпать немного песка).

  - Другие кромки тщательно зачистить до блеска.

  - Провести сварку всех образцов в одинаковых режимах.

  - Провести визуальный контроль швов и описать разницу в качестве (поры, раковины, непровары).

- Результат: Два сваренных образца: один с дефектами, один без, и подробный отчет-объяснение причин их возникновения.

#### Категория 4: Контроль сварных соединений

7. Проект: «Создание альбома дефектов сварных соединений»

- Цель: Научиться идентифицировать и классифицировать основные дефекты сварных швов.

- Задачи:

  - Целенаправленно изготовить образцы с различными дефектами (подрез, непровар, поры, шлаковые включения, наплывы).

  - Провести их визуальный и измерительный контроль (с помощью шаблона сварщика УШС).

  - Сфотографировать каждый дефект крупным планом.

  - Для каждого дефекта описать: его внешние признаки, причины возникновения, способы предупреждения и методы устранения.

- Результат: Альбом (в бумажном или электронном виде) с фотографиями дефектов и их подробным описанием.

8. Проект: «Разработка технологической карты на сборку и контроль простого изделия»

- Цель: Закрепить знания о последовательности операций и оформлении технологической документации.

- Задачи:

  - Выбрать простое изделие (например, каркас стула или подставку для цветов).

  - Разработать для него маршрутную карту (перечень операций: резка, правка, сборка, прихватка, сварка, контроль).

  - Разработать операционную карту на операцию «Сборка и прихватка», подробно описав все действия, инструмент и оснастку.

  - Разработать карту контроля, указав какие параметры (геометрия, отсутствие дефектов) и каким методом нужно проверять.

- Результат: Комплект технологической документации, оформленный по ГОСТу или внутренним стандартам.

### Критерии оценки учебного проекта по МДК.01.01:

- Качество выполнения операций: Точность разметки, качество реза, соответствие геометрических параметров чертежу.

- Соблюдение технологии: Правильность выполнения сборочных операций, выбор параметров прихватки, подготовка кромок.

- Умение работать с инструментом: Грамотное и безопасное использование мерительного, слесарного и сварочного оборудования.

- Оформление документации: Четкость и полнота составленных отчетов, эскизов, технологических карт.

- Способность к анализу: Умение выявить дефект, установить его причину и предложить способ устранения.