Перечень учебных проектов по МДК.02.01 "Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами" для профессии 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"

Отличный запрос! МДК.02.01 — это ядро профессиональной подготовки сварщика, где теоретические знания применяются на практике. Проекты по этому модулю должны быть комплексными и нацеленными на отработку всего технологического процесса РДС.

#### Категория 1: Освоение основ и наплавки

1. Проект: «Свариваемость сталей: влияние режимов и марок электродов»

- Цель: Экспериментально изучить влияние силы тока, напряжения дуги, марки электрода и пространственного положения на формирование шва и возникновение дефектов.

- Задачи:

  - Подготовить пластины из низкоуглеродистой (Ст3) и легированной (например, 09Г2С) стали.

  - Сварить серию образцов в нижнем положении: с разной силой тока (завышенной, нормальной, заниженной), разными марками электродов (например, УОНИ-13/55 и АНО-4).

  - Сделать макрошлифы (если возможно) или аккуратно разрушить швы для анализа геометрии провара и зоны термического влияния (ЗТВ).

  - Провести визуальный контроль и измерение швов.

  - Составить таблицу с рекомендациями по выбору режимов для разных сталей.

- Результат: Набор сваренных образцов, промаркированных по режимам, и отчет-исследование с выводами.

2. Проект: «Наплавка слоя твердой поверхности на изношенную деталь»

- Цель: Освоить технологию наплавки для восстановления геометрии и придания поверхностям специальных свойств.

- Задачи:

  - Выбрать изношенную деталь (например, оголовок лома, вал, зуб ковша).

  - Разработать технологию восстановления: определить число слоев, марку электрода для наплавки (например, ОЗН-300 для износостойкости), силу тока.

  - Выполнить подготовку поверхности (очистка, разделка).

  - Провести наплавку, контролируя температуру межслойного подогрева для предотвращения трещин.

  - Провести механическую обработку (шлифовку) наплавленной поверхности и контроль качества.

- Результат: Восстановленная деталь, технический отчет с описанием процесса и экономическим расчетом (стоимость наплавки vs стоимость новой детали).

#### Категория 2: Сварка различных типов соединений и положений

3. Проект: «Создание эталонного альбома сварных швов во всех пространственных положениях»

- Цель: Достичь стабильного качества выполнения швов в нижнем, вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях.

- Задачи:

  - Подготовить образцы для всех основных типов соединений: стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные.

  - Выполнить сварку каждого типа соединения в четырех пространственных положениях.

  - Обеспечить высокое качество швов (отсутствие подрезов, пор, равномерность валика).

  - Аккуратно отрезать готовые швы, зачистить и отполировать их для демонстрации.

  - Закрепить образцы на стенде с подписью: тип соединения, положение сварки, марка и диаметр электрода, сила тока.

- Результат: Демонстрационный стенд-альбом с эталонными образцами швов для использования в учебных целях.

4. Проект: «Сварка трубного соединения с поворотом и без поворота»

- Цель: Освоить специфику сварки кольцевых стыков труб.

- Задачи:

  - Подготовить отрезки трубы (Ду50-100 мм) с подготовленными кромками.

  - Сварить два соединения:

    - С поворотом: Установить трубу на вращатель, выполнять сварку в нижнем положении, вращая изделие.

    - Без поворота: Зафиксировать трубу неподвижно и выполнить сварку во всех положениях (нижнем, вертикальном, потолочном).

  - Использовать соответствующую технику ведения дуги для каждого участка (потолочный шов – короткой дугой, нижний – более широкими колебаниями).

  - Провести контроль шва визуально и с помощью измерения.

- Результат: Два сваренных трубных узла, отчет с анализом сложности и времени выполнения каждого способа.

#### Категория 3: Ручная дуговая резка

5. Проект: «Сравнение методов РДС: сварка vs резка vs кислородная резка»

- Цель: Научиться использовать один и тот же тип оборудования (сварочный аппарат) для разных процессов.

- Задачи:

  - Подготовить пластины толщиной 10-15 мм.

  - Используя сварочный аппарат и разные электроды:

    - Выполнить сварку стыкового соединения (электродом УОНИ-13/55).

    - Выполнить воздушно-дуговую строжку (электродом-шпилькой) для удаления дефектного шва.

    - Выполнить кислородно-дуговую резку (специальным электродом) для разделки металла.

  - Описать различия в технологии, требованиях к оборудованию и получаемом результате.

- Результат: Три демонстрационных образца, показывающих результаты разных процессов, и сравнительная таблица.

#### Категория 4: Комплексные и творческие проекты

6. Проект: «Изготовление полезного изделия с применением РДС (от идеи до контроля)»

- Цель: Применить все полученные навыки (из МДК.01.01 и МДК.02.01) в рамках одного комплексного проекта.

- Задачи:

  - Выбрать и разработать чертеж изделия (например, мангал, скамейка, стеллаж для инструмента, арт-объект).

  - Составить технологическую карту на его изготовление.

  - Выполнить все подготовительные операции: резку, правку, разметку, обработку кромок.

  - Собрать конструкцию с помощью прихваток.

  - Провести сварку всех швов, выбрав оптимальные режимы и положения.

  - Зачистить швы, провести контроль качества (визуальный, на прочность – если возможно).

  - При необходимости – нанести защитное покрытие (грунт, краска).

- Результат: Готовое функциональное или художественное изделие, полный пакет технической документации и презентация проекта.

7. Проект: «Исследование дефектов и разработка инструкции по их устранению»

- Цель: Научиться не только находить, но и квалифицированно исправлять дефекты.

- Задачи:

  - Целенаправленно изготовить образцы с типичными дефектами: непровар, подрез, поры.

  - Провести контроль и задокументировать дефекты.

  - Для каждого дефекта разработать методику его устранения:

    - Непровар: вырубить/высверлить дефектный участок, зачистить, проварить заново.

    - Подрез: зачистить участок, заварить его электродом меньшего диаметра.

    - Поры: удалить дефектный шов (строжкой) и наплавить новый.

  - Исправить дефекты на образцах.

  - Провести повторный контроль исправленных участков.

- Результат: Набор образцов «до и после», инструкционная карта по исправлению дефектов для сварщиков.

### Критерии оценки учебного проекта по МДК.02.01:

- Качество сварного шва: Отсутствие дефектов, соответствие геометрических размеров шва требованиям ЧЕРТЕЖА (ширина, выпуклость, равномерность).

- Соблюдение технологии: Правильный выбор и соблюдение режимов сварки (сила тока, род тока, полярность), корректное использование сварочных материалов.

- Техника выполнения: Умение выполнять швы в различных пространственных положениях, владение техникой поджига дуги, ведения и завершения шва.

- Оформление документации: Наличие и грамотное заполнение технологических карт, эскизов, отчетов по контролю.

- Соблюдение ТБ: Использование СИЗ, знание и соблюдение правил электробезопасности и пожарной безопасности.

- Анализ и выводы: Способность проанализировать результаты, выявить причины дефектов и предложить пути их устранения.