Перечень учебных проектов по МДК.03.01 "Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе" для профессии 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"

МДК.03.01 фокусируется на одном из самых востребованных современных процессов — частично механизированной сварке в защитных газах (MIG/MAG — для стали, а также TIG и порошковой проволокой). Проекты по этому модулю должны отражать его технологическую сущность: использование полуавтоматов, баллонов с газом, правильный выбор расходных материалов и настройку оборудования.

#### Категория 1: Освоение основ и настройка оборудования

1. Проект: «Исследование влияния параметров режима MIG/MAG сварки на формирование шва»

- Цель: Практически изучить влияние основных настроек полуавтомата на качество сварного шва.

- Задачи:

  - Подготовить пластины из низкоуглеродистой стали (Ст3).

  - Сварить серию образцов в нижнем положении, последовательно меняя по одному параметру:

    - Напряжение (Вольты): Завышенное (широкий плоский шов, брызги), нормальное (плотный хороший провар), заниженное (высокий «канатный» шов).

    - Сила тока (скорость подачи проволоки): Завышенная (пропал, поджог), нормальная, заниженная (непровар).

    - Скорость сварки: Быстро (узкий шов), нормально, медленно (широкий шов, риск прожога).

    - Расход защитного газа: Оптимальный (20-25 л/мин), завышенный (турбулентность), заниженный (пористость).

  - Провести визуальный и измерительный контроль швов. Сделать макрошлифы (если возможно).

- Результат: Набор образцов, наглядно демонстрирующих последствия неправильных настроек, и отчет с таблицей рекомендованных параметров для стали толщиной 1-2 мм, 3-5 мм и 8-10 мм.

2. Проект: «Сравнительный анализ сварки в среде активного (CO₂) и инертного (Ar) газа»

- Цель: Понять разницу между MAG (CO₂/смеси) и MIG (Аргон) сваркой.

- Задачи:

  - Подготовить пластины из стали и алюминия.

  - Выполнить сварку стальных пластин в среде:

    - 100% CO₂

    - Смеси Ar + 15-20% CO₂

  - Выполнить сварку алюминиевых пластин в среде:

    - 100% Ar

  - Сравнить форму шва, стабильность дуги, количество брызг, внешний вид.

- Результат: Демонстрационные образцы и отчет с выводами о целесообразности применения разных газовых сред для разных материалов.

#### Категория 2: Сварка различных материалов и положений

3. Проект: «Создание технологической карты на сварку тонколистового металла (1-2 мм)»

- Цель: Освоить технику сварки без прожогов — одну из ключевых для авторемонта и производства металлоконструкций.

- Задачи:

  - Подготовить тонкие листы стали (1-2 мм) для стыковых и нахлесточных соединений.

  - Подобрать режим: малый ток, тонкая проволока (0.6-0.8 мм), возможно, импульсный режим.

  - Выполнить сварку, возможно, с подкладкой из меди или керамики для отвода тепла.

  - Провести контроль на отсутствие прожогов и деформаций.

- Результат: Качественно сваренные образцы тонкого металла и заполненная технологическая карта с подробным описанием режимов и приемов работы.

4. Проект: «Освоение сварки в не нижних положениях: вертикальный и потолочный шов методом MIG/MAG»

- Цель: Научиться управлять сварочной ванной при сварке полуавтоматом в сложных положениях.

- Задачи:

  - Подготовить образцы для тавровых и стыковых соединений.

  - Отработать технику сварки:

    - Вертикально снизу-вверх: для глубокого провара.

    - Вертикально сверху-вниз: для тонкого металла и чтобы избежать прожога.

    - Потолочный шов: короткой дугой (коротким замыканием), небольшими круговыми или серповидными движениями.

  - Добиться шва без подрезов и потеков.

- Результат: Альбом эталонных образцов швов во всех пространственных положениях, выполненных полуавтоматом.

5. Проект: «Сварка цветных металлов: алюминия и его сплавов методом MIG»

- Цель: Освоить специфику работы с алюминиевой проволокой.

- Задачи:

  - Подготовить пластины из алюминия (АД0, АД1) или сплава (АМг).

  - Правильно настроить аппарат: использовать подающий механизм с «аллюминиевым» наконечником (U-образная канавка), тефлоновый или стальной рукав для уменьшения трения.

  - Выполнить сварку на постоянном токе обратной полярности (DCEP).

  - Обеспечить тщательную очистку материала от окисной пленки (щеткой из нержавеющей стали).

- Результат: Качественные сварные соединения алюминия, отчет о трудностях (плавление проволоки, очистка) и способах их преодоления.

#### Категория 3: Специализированные технологии и комплексные проекты

6. Проект: «Сравнение сварки порошковой проволокой с газовой защитой и без»

- Цель: Изучить альтернативную технологию для работ на открытом воздухе или при сильном сквозняке.

- Задачи:

  - Подготовить образцы из стали.

  - Выполнить сварку одним и тем же типом порошковой проволоки (например, E71T-1):

    - Без газа (самозащитная).

    - С защитным газом (CO₂ или смесь).

  - Сравнить качество шва, количество брызг, производительность, необходимость зачистки шлака.

- Результат: Сравнительный отчет с выводами о преимуществах и недостатках каждого метода и области их применения (монтаж на ветру vs цеховая сварка).

7. Проект: «Изготовление ответственного узла с применением MIG/MAG сварки»

- Цель: Применить все навыки в комплексном проекте.

- Задачи:

  - Выбрать или разработать чертеж изделия (например, каркас для стула/стола, опора для навеса, небольшой тележка).

  - Составить подробную технологическую карту с указанием режимов сварки для каждого шва, марки проволоки, газа.

  - Выполнить операции резки (болгаркой, плазмой), зачистки, сборки на прихватках.

  - Провести сварку всех соединений.

  - Зачистить швы, провести визуальный контроль, испытать на прочность (если возможно).

- Результат: Готовое изделие, полный пакет технологической документации и презентация проекта.

8. Проект: «Наплавка износостойкого слоя полуавтоматом»

- Цель: Освоить технологию восстановления деталей наплавкой.

- Задачи:

  - Выбрать изношенную деталь (вал, шестерня, ковш экскаватора).

  - Подобрать наплавочную проволоку (например, с высоким содержанием марганца).

  - Разработать режим наплавки (с учетом минимизации проплавления основного металла).

  - Выполнить наплавку, контролируя температуру для избежания деформаций.

  - Провести механическую обработку и замеры.

- Результат: Восстановленная деталь, отчет с расчетом экономии по сравнению с новой деталью.

### Критерии оценки учебного проекта по МДК.03.01:

- Качество настройки оборудования: Правильный подбор и установка параметров (U, I, скорость подачи, расход газа).

- Подбор расходных материалов: Корректный выбор проволоки (марка, диаметр), газа и газовой смеси под конкретный материал и толщину.

- Техника выполнения шва: Умение управлять сварочной ванной, особенно в не нижних положениях. Равномерность шва, отсутствие подрезов, пор, прожогов.

- Производительность и чистота процесса: Умение работать с минимальными брызгами, эффективно и безопасно.

- Знание и соблюдение ТБ: Правильное обращение с газовыми баллонами, защита от излучения и вдыхания дыма.

- Оформление документации: Грамотное составление технологических карт, эскизов и отчетов.