Перечень учебных проектов по дисциплине ОП.01 «Материаловедение» для профессии 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»

Дисциплина ОП.01 «Материаловедение» является фундаментальной для понимания сущности металлообработки. Учебные проекты по этой дисциплине для будущих операторов-наладчиков должны быть максимально практико-ориентированными, наглядно демонстрировать связь свойств материалов с технологиями их обработки.

#### Проект 1: «Создание классификатора металлов и сплавов, применяемых на предприятии»

- Тематика: Классификация и маркировка материалов.

- Цель: Научиться идентифицировать и классифицировать основные группы материалов, используемых в металлообработке.

- Задачи:

  - Изучить маркировку сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов (по ГОСТ, ISO).

  - Собрать образцы реальных заготовок или изделий, поступающих на участок (например, сталь 45, Ст3, У8А, чугун СЧ20, латунь ЛС59, алюминий Д16).

  - Создать наглядный плакат или электронную презентацию-классификатор. Для каждого материала указать: марку, группу (углеродистая, легированная и т.д.), краткие свойства (прочность, твердость, обрабатываемость) и типовое применение (вал, шестерня, корпусная деталь).

- Практический выход/Изделие: Наглядный классификатор материалов (плакат или цифровой продукт), который можно использовать как справочное пособие в учебной мастерской.

- Формируемые компетенции: Умение "читать" маркировку, понимание связи состава материала и его назначения.

#### Проект 2: «Исследование влияния углерода на свойства стали. Практическое сравнение сталей 10, 45 и У8»

- Тематика: Строение и свойства железоуглеродистых сплавов.

- Цель: Экспериментально доказать влияние содержания углерода на механические и технологические свойства стали.

- Задачи:

  - Подготовить образцы из сталей 10 (низкоуглеродистая), 45 (среднеуглеродистая) и У8 (инструментальная).

  - Провести испытания на твердость по Роквеллу (HRC или HRB) для всех образцов.

  - Попытаться обработать образцы напильником, оценив обрабатываемость резанием.

  - Провести пробную закалку образцов и измерить твердость после нее.

  - Сравнить результаты, построить график зависимости твердости от содержания углерода.

- Практический выход/Изделие: Отчет с таблицами измерений, графиками, фотографиями образцов и выводами о влиянии углерода на твердость и обрабатываемость.

- Формируемые компетенции: Понимание диаграммы железо-углерод, навыки измерения твердости, прогнозирование поведения материала при обработке.

#### Проект 3: «Разработка и апробация технологии термообработки стального изделия (например, молотка или пробойника)»

- Тематика: Теория и практика термической обработки.

- Цель: Освоить основные операции термообработки (отжиг, нормализация, закалка, отпуск) на практике.

- Задачи:

  - Изготовить простую заготовку из углеродистой стали (У7, У8).

  - Разработать технологический маршрут термообработки для достижения требуемых свойств (например, твердая рабочая часть и вязкая рукоятка): закалка + низкий отпуск.

  - Выполнить операции на учебной печи, соблюдая температурные режимы и время выдержки.

  - Проконтролировать результат: измерить твердость рабочей части и рукоятки до и после термообработки.

  - Провести испытание изделия на работоспособность (нанести удары, проверить на излом).

- Практический выход/Изделие: Готовое изделие (молоток, пробойник) с паспортом, где указаны режимы термообработки и результаты контроля твердости.

- Формируемые компетенции: Навыки проведения термообработки, понимание фазовых превращений в стали.

#### Проект 4: «Сравнительный анализ обрабатываемости резанием различных материалов»

- Тематика: Технологические свойства материалов.

- Цель: Оценить влияние материала заготовки на режимы резания, стойкость инструмента и качество поверхности.

- Задачи:

  - Подобрать заготовки из разных материалов (алюминий АД0, латунь Л63, сталь 45, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т).

  - На токарном или фрезерном станке выполнить одну и ту же операцию (например, подрезка торца) для всех заготовок, используя одинаковые режимы резания (скорость, подача, глубина).

  - Оценить и сравнить: усилие резания (по нагрузке на станок), качество поверхности (визуально или по шероховатости), стойкость инструмента (по степени износа).

  - Сделать выводы о том, как материал влияет на выбор режимов резания и инструмента.

- Практический выход/Изделие: Таблица с результатами испытаний, образцы обработанных поверхностей с подписями. Рекомендации по обработке каждого материала.

- Формируемые компетенции: Понимание критериев обрабатываемости, связь материаловедения с дисциплинами по станкам и резанию.

#### Проект 5: «Диагностика дефектов заготовок и готовых деталей (макро- и микроанализ)»

- Тематика: Контроль качества и дефекты материалов.

- Цель: Научиться идентифицировать основные дефекты литья, проката, термообработки и обработки резанием.

- Задачи:

  - Собрать коллекцию "бракованных" или специально подготовленных образцов с дефектами: раковины, трещины, волосовины, обезуглероживание, наклеп, прижог.

  - Провести макроанализ (травление кислотой для выявления структуры) или изучить готовые макрошлифы.

  - Изучить микроструктуру качественного и дефектного образцов под металлографическим микроскопом (или по готовым фотографиям).

  - Составить альбом-определитель дефектов с фотографиями, описанием причин их возникновения и способами предотвращения.

- Практический выход/Изделие: Альбом или презентация "Типовые дефекты металлопродукции и методы их выявления".

- Формируемые компетенции: Навыки визуального и инструментального контроля, понимание природы дефектов.

#### Проект 6: «Выбор материала и обоснование технологии изготовления заданной детали» (Комплексный проект)

- Тематика: Применение знаний материаловедения в технологической подготовке.

- Цель: На основе чертежа детали (например, зубчатое колесо, вал, втулка) обосновать выбор материала и предложить полную цепочку ее изготовления с учетом свойств материала.

- Задачи:

  - Проанализировать условия работы детали (нагрузки, износ, температура).

  - Выбрать марку материала (например, для шестерни – сталь 40Х, для втулки – бронза БрО10Ф1), обосновать выбор.

  - Разработать технологический маршрут: от исходной заготовки (прокат, поковка) до готовой детали, включая операции механической обработки и термообработки (закалка+отпуск, цементация и т.д.).

  - Объяснить, какими свойствами должен обладать материал на каждом этапе (например, хорошая обрабатываемость резанием до термообработки и высокая твердость после).

- Практический выход/Изделие: Письменное техническое обоснование (технологическая карта) с пояснениями по выбору материала и методов обработки.

- Формируемые компетенции: Системное мышление, интеграция знаний материаловедения, технологии обработки и конструирования.

### Ключевой акцент проектов по ОП.01 «Материаловедение» для наладчика:

- Связь с резанием: Главная цель – показать, как структура и свойства материала диктуют выбор инструмента, режимов резания и метода обработки.

- Практика и эксперимент: Максимум наглядности и самостоятельных исследований свойств, а не только теоретического изучения.

- Технологичность: Формирование умения не просто знать свойства, а применять эти знания для составления или корректировки технологического процесса.

Такие проекты превращают абстрактные понятия материаловедения в практический инструмент оператора-наладчика, который напрямую влияет на качество продукции и эффективность работы станка.